D213 Макропористая анионообменная смола на основе акриловой кислоты

D213 представляет собой макропористую анионообменную смолу на основе акриловой кислоты и сильного основания. В результате продолжительных исследований и оптимизации процессов смола обладает высокой устойчивостью к органическим загрязнениям, эффективностью регенерации, высокой рабочей обменной ёмкостью, хорошей устойчивостью к проникновению, а также хорошими свойствами для обессоливания и обесцвечивания.

- Физико-химические свойства

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Влажность | 65-72% |
| Обменная ёмкость сильного основания (ммоль/г) | ≥3.5 (≤1.0 для слабого основания) |
| Общая ёмкость, влажная, объемная (ммоль/мл) | ≥0.8 |
| Вес при отгрузке (г/мл) | 0.65 - 0.73 |
| Плотность (г/мл) | 1.04 - 1.10 |
| Диапазон размеров частиц (0.315-1.25 мм) | ≥95% |
| Коэффициент однородности, макс. | ≤1.6 |
| Обратимое набухание | ≤25% |
| Целостность гранул, мин. | ≥90% |
| Ионная форма при поставке | Cl |
| Форма и внешний вид | молочно-белые сферические гранулы |

- Рекомендуемые условия эксплуатации

  - Диапазон pH: 0–14

  - Максимальная температура: ≤60°C

  - Концентрация регенерата: NaOH: 0,2-0,5% + NaCl: 8-10%

  - Дозировка регенерата: объем смолы = 2–3:1

  - Скорость потока регенерата: 4–6 м/ч

  - Время контакта регенерата: 30–50 минут

  - Скорость промывки: 15–25 м/ч

  - Время промывки: 30–60 минут

  - Скорость рабочего потока: 3–10 м/ч

- Применение
Используется для очистки воды, извлечения веществ в фармацевтической отрасли, а также для обесцвечивания сахарных растворов в исходной воде с высоким содержанием органических веществ.

- Упаковка
Полиэтиленовый пакет с подкладкой из полипропилена, 25 кг.